碳 钢 丝

Hard Drawn Steel Wire

●碳钢丝是指普通弹簧用冷拉钢丝

碳素弹簧钢是弹簧钢中用途广泛，用量最大的钢类。钢中含 0.60% ～ 0.90% 的碳和 0.3% ～ 1.20% 的锰，不再添加其它合金元素，使用成本相对较低。碳素弹簧钢丝经适当的加工或热处理，可以获得很高的抗拉强度，足够的韧性和良好的疲劳寿命。但碳素钢丝的淬透性低，抗松弛性能和耐蚀性能差，适用于制造截面较小，工作温度较低 ( ＜120℃) 的弹簧。

- 化学成份                                                (单位：wt %)

| 标准 化学元素 | ASTM A227 ClassⅠ Ⅱ | JIS G 3521 SWP-A/B/C | DIN 17223 Pt1 |  | BS 5216 Type NS/HS | EN 10270-1 Type SL/SM/SH | KS D 3510 SW-A/B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.7-6.0mm | 6.0-13mm |  |  |  |
| Carbon(C) | 0.45-0.85 | 0.24-0.86 | 0.40-0.85 | 0.55-0.85 | 0.40-0.85 | 0.35-1.00 | 0.24-0.86 |
| Manganese(Mn) | 0.30-1.30 | 0.30-0.90 | 0.30-1.00 | 0.30-1.00 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 0.30-0.90 |
| Phosphorus(P) | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| Sulfur(S) | ≤0.050 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| Silicon(Si) | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10-0.30 | 0.15-0.35 |
| Copper(Cu) | - | - | - | - | - | ≤0.20 | - |

- 扭转

|  | 线径 Dia.(mm) | 标准 Standard（次） |
| --- | --- | --- |
| 扭转次数 | 0.70-2.00 | ≥20 |
|  | 2.01-3.50 | ≥15 |
|  | 3.51-6.00 | ≥10 |
| 试验形态 | 垂直纵轴试样 |  |
| 检查标准 | 没有严重的裂缝，表面缺陷和部分扭转 |  |

- 线径公差与椭圆度

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.20-0.50 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 0.51-1.00 | ±0.020 | ≤0.020 |
| 1.01-2.00 | ±0.030 | ≤0.030 |
| 2.01-3.20 | ±0.040 | ≤0.040 |
| 3.21-5.50 | ±0.050 | ≤0.050 |
| 5.51-8.50 | ±0.060 | ≤0.060 |
| 8.51-10.0 | ±0.070 | ≤0.070 |

- 碳钢线机械性能                                       (JIS  G  3521)

| 线径 Dia.(mm) | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SW-A | SW-B | SW-C |
| 0.20 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2500-2790 |
| 0.23 | 1860-2160 | 2160-2450 | 2450-2750 |
| 0.26 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2400-2700 |
| 0.29 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2350-2650 |
| 0.32 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 |
| 0.35 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 |
| 0.40 | 1670-1960 | 1960-2260 | 2260-2550 |
| 0.45 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 |
| 0.50 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 |
| 0.55 | 1570-1860 | 1860-2160 | 2160-2450 |
| 0.60 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 |
| 0.65 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 |
| 0.70 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2060-2350 |
| 0.80 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2300 |
| 0.90 | 1520-1770 | 1720-1960 | 2010-2260 |
| 1.00 | 1470-1720 | 1670-1910 | 1960-2210 |
| 1.20 | 1420-1670 | 1620-1910 | 1910-2160 |
| 1.40 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 |
| 1.60 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 |
| 1.80 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 |
| 2.00 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 |
| 2.30 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2.60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2.90 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
| 3.20 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 |
| 3.50 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 |
| 4.00 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 |
| 4.50 | 1180-1370 | 1320-1520 | 1570-1770 |
| 5.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 |
| 5.50 | 1080-1270 | 1270-1470 | 1470-1670 |
| 6.00 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 6.50 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 7.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 8.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 9.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 10.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 11.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 12.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 13.00 | - | 1030-1230 | 1230-1420 |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值