油 淬 火 合 金 弹 簧 钢 丝

Oil hardening alloy steel spring wire

●油淬火回火钢丝SWOSC

合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,一般含0.45~0.70%的碳和一定量的Si，Mn，Cr，V，W及B等合金元素,来提高钢的力学性能、淬透性和其它性能，满足制造各种弹簧的要求。。合金元素的加入改善弹簧钢的抗松弛性能，提高钢的韧性，同时显著提高钢的淬透性和使用温度，适用于制造较大截面，较高温度下使用的弹簧。合金弹簧钢系列包括Si-Mn、Cr-Mn、Si-Cr、Cr-V和W-Cr-V钢，我国目前应用最广泛的是Si—Mn系列钢，其次是Cr—V系列钢。油淬火-回火钢丝先将钢丝生产到成品尺寸，然后再进行油淬火回火处理，以回火马氏体组织交货,组织均匀性是决定油淬火回火钢丝性能的重要指标。主要用于制造汽车发动机气门弹簧和其他承受极高疲劳应力的弹簧。

- 油淬火合金钢丝的分类、代号及直径范围                  GB/T 18983-2003

| 分类 |  | 静态 | 中疲劳 | 高疲劳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | 低强度 | FDC | TDC | VDC |
|  | 中强度 | FDCrV(A.B) FDSiMn | TDCrV(A.B) TDSiMn | VDCrV(A.B) |
|  | 高强度 | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi |
| 直径范围 |  | 0.50mm-17.00mm | 0.50mm-17.00mm | 0.50mm-10.00mm |
| 注1：静态级钢丝适用于一般用途弹簧，以FD表示。 注2：中疲劳级钢丝适用于气门弹簧、悬架弹簧等，以TD表示。 注3：高疲劳级钢丝适用于剧烈运动的场合，如阀门弹簧等，以VD表示。 |  |  |  |  |

●代号与钢的牌号的对应关系

| 牌号 钢丝代号 | 中国GB | 日本JIS | 美国AISI（SAE） | 德国DIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDC、TDC、VDC | 60 | SWRH62A | 1059 |  |
|  | 65Mn | SWRH67B | 1065 | C60 |
|  | 70 | SWRH72A | 1069 | CK67 |
| FDCrV-A、TDCrV-A、VDCrV-A | 50CrVA | SUP10 | 6150 | 50CrV4 |
| FDSiMn、TDSiMn | 60Si2Mn、60Si2MnA | SUP7 | 9260 | 60SiCr7 |
| FDCrSi、TDCrSi、VDCrSi | 55CrSi | SUP12 | 9254 | 55CrSi63 |
| FDCrV-B、TDCrV-B、VDCrV-B | 67CrV |  |  | VDCrV |

●化学成份                                                  (单位：wt %)

| 化学元素 代号 | C | Si | Mn | P最大 | S最大 | Cr | V | Cu最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDC TDC VDC | 0.60-0.75 | 0.10-0.35 | 0.50-1.20 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.020 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDCrV-A TDCrV-A VDCrV-A | 0.47-0.55 | 0.10-1.40 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDCrV-B TDCrV-B VDCrV-B | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDSiMn TDSiMn | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.25 |
| FDCrSi TDCrSi VDCrSi | 0.50-0.60 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50-0.80 | - | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |

- 卷簧后的回火处理

卷簧后的回火处理目的是为了消除成型弹簧在冷卷加工时产生的残留应力，改善弹簧性能，因此卷簧后应立即进行去应力回火。其条件需要根据回火炉型号、用途及质量要求来选择适合的温度和设定相应的时间。

油淬火-回火合金弹簧钢丝消除应力热处理工艺

| 弹簧用途 | 热处理温度/℃ |  | 时 间 /min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr-V | Cr-Si | ≤1.25mm | ＞1.25～3.0mm | ＞3.0～9.5mm | ＞9.5mm |
| 一般载荷 | 240～260 | 260～290 | 15～20 | 20～25 | 25～30 | 30～45 |
| 重载荷 | 290～315 | 315～340 | 20～30 | 30～40 | 40～50 | 50～60 |
| 高温下使用 | 345～370 | 370～400 | 30～45 | 45～60 | 60～80 | 60～90 |

●静态级、中疲劳级钢丝力学性能                        GB/T 18983-2003

| 钢丝直径 mm | 抗 拉 强 度 /MPa |  |  | 断面收缩率 不小于% |  | 抗拉强度/MPa | 断面收缩率 不小于% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDCrV-A TDCrV-A | FDCrV-B TDCrV-B | FDCrSi TDCrSi |  |  | FDSiMn TDSiMn |  |  |
|  |  |  |  | FD | TD |  | FD | TD |
| ＞1.00～1.30 | 1750～2010 | 1850～2100 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.30～1.40 | 1750～1990 | 1840～2070 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.40～1.60 | 1710～1950 | 1820～2030 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.60～2.00 | 1710～1890 | 1790～1970 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1820～2000 | 35 | 35 |
| ＞2.00～2.50 | 1670～1830 | 1750～1900 | 1970～2140 | 45 | 45 | 1800～1950 | 35 | 35 |
| ＞2.50～2.70 | 1660～1820 | 1720～1870 | 1950～2120 | 45 | 45 | 1780～1930 | 35 | 35 |
| ＞2.70～3.00 | 1630～1780 | 1700～1850 | 1930～2100 | 45 | 45 | 1760～1910 | 35 | 35 |
| ＞3.00～3.20 | 1610～1760 | 1680～1830 | 1910～2080 | 40 | 45 | 1740～1890 | 35 | 35 |
| ＞3.20～3.50 | 1600～1750 | 1660～1810 | 1900～2060 | 40 | 45 | 1720～1870 | 35 | 35 |
| ＞3.50～4.00 | 1560～1710 | 1620～1770 | 1870～2030 | 40 | 45 | 1710～1860 | 35 | 35 |
| ＞4.00～4.20 | 1540～1690 | 1610～1760 | 1860～2020 | 40 | 45 | 1700～1850 | 35 | 35 |
| ＞4.20～4.50 | 1520～1670 | 1590～1740 | 1850～2000 | 40 | 45 | 1690～1840 | 35 | 35 |
| ＞4.50～4.70 | 1510～1660 | 1580～1730 | 1840～1990 | 40 | 45 | 1680～1830 | 35 | 35 |
| ＞4.70～5.00 | 1500～1650 | 1560～1710 | 1830～1980 | 40 | 45 | 1670～1820 | 35 | 35 |
| ＞5.00～5.60 | 1460～1610 | 1540～1690 | 1800～1950 | 35 | 40 | 1660～1810 | 30 | 30 |
| ＞5.60～6.00 | 1440～1590 | 1520～1670 | 1780～1930 | 35 | 40 | 1650～1800 | 30 | 30 |
| ＞6.00～6.50 | 1420～1570 | 1510～1660 | 1760～1910 | 35 | 40 | 1640～1790 | 30 | 30 |
| ＞6.50～7.00 | 1400～1550 | 1500～1650 | 1740～1890 | 35 | 40 | 1630～1780 | 30 | 30 |
| ＞7.00～8.00 | 1380～1530 | 1480～1630 | 1710～1860 | 35 | 40 | 1620～1770 | 30 | 30 |
| ＞8.00～9.00 | 1370～1520 | 1470～1620 | 1700～1850 | 30 | 35 | 1610～1760 | 30 | 30 |
| ＞9.00～10.0 | 1350～1500 | 1450～1600 | 1660～1810 | 30 | 35 | 1600～1750 | 30 | 30 |
| ＞10.0～12.0 | 1320～1470 | 1430～1580 | 1660～1810 | 30 | - | 1580～1730 | 30 | 30 |
| ＞12.00～14.0 | 1300～1450 | 1420～1570 | 1620～1770 | 30 | - | 1560～1710 | 30 | 30 |
| ＞14.0～15.0 | 1290～1440 | 1410～1560 | 1620～1770 | - | - | 1550～1700 | - | - |
| ＞15.0～17.0 | 1270～1420 | 1400～1550 | 1580～1730 | - | - | 1540～1690 | - | - |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

说明：①直径＞1.0mm钢丝检验断面收缩率。

②同一盘或同一轴钢丝抗拉强度允许波动范围为：

FD级钢丝不应超过70MPa；

TD级钢丝不应超过60MPa。

③直径＜3.0mm钢丝应进行缠绕试验，在与钢丝直径相等的芯棒上缠绕4圈，缠绕后的试样表面不得有裂纹和断裂。

④直径＞6.0mm钢丝应进行弯曲试验，钢丝沿直径等于2d的圆弧弯曲90°，表面不得有裂纹。

⑤直径0.70～6.0mm钢丝应进行单向扭转试验，扭转次数应大于3次，扭转断口应平齐。

⑥TD级钢丝可进行双向扭转试验；

●高疲劳级钢丝力学性能                               GB/T 18983-2003

| 钢丝直径 mm | 抗 拉 强 度 /MPa |  |  | 断面收缩率 不小于% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VDCrV-A | VDCrV-B | VDCrSi |  |
| ＞1.00～1.30 | 1700～1900 | 1860～2010 | 2030～2230 | 45 |
| ＞1.30～1.40 | 1680～1860 | 1840～1990 | 2030～2230 | 45 |
| ＞1.40～1.60 | 1660～1860 | 1820～1970 | 2000～2180 | 45 |
| ＞1.60～2.00 | 1640～1800 | 1770～1920 | 1950～2110 | 45 |
| ＞2.00～2.50 | 1620～1770 | 1720～1860 | 1900～2060 | 45 |
| ＞2.50～2.70 | 1610～1760 | 1690～1840 | 1890～2040 | 45 |
| ＞2.70～3.00 | 1600～1750 | 1660～1810 | 1880～2030 | 45 |
| ＞3.00～3.20 | 1580～1730 | 1640～1790 | 1870～2020 | 45 |
| ＞3.20～3.50 | 1560～1710 | 1620～1770 | 1860～2010 | 45 |
| ＞3.50～4.00 | 1540～1690 | 1570～1720 | 1840～1990 | 45 |
| ＞4.20～4.50 | 1520～1670 | 1540～1690 | 1810～1960 | 45 |
| ＞4.70～5.00 | 1500～1650 | 1520～1670 | 1780～1930 | 45 |
| ＞5.00～5.60 | 1480～1630 | 1490～1640 | 1750～1900 | 40 |
| ＞5.60～6.00 | 1470～1620 | 1470～1620 | 1730～1890 | 40 |
| ＞6.00～6.50 | 1440～1590 | 1440～1590 | 1710～1860 | 40 |
| ＞6.50～7.00 | 1420～1570 | 1420～1570 | 1690～1840 | 40 |
| ＞7.00～8.00 | 1410～1560 | 1390～1540 | 1660～1810 | 40 |
| ＞8.00～9.00 | 1390～1540 | 1370～1520 | 1640～1790 | 35 |
| ＞9.00～10.0 | 1370～1520 | 1340～1490 | 1620～1770 | 35 |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

说明：①直径＞1.0mm钢丝检验断面收缩率。

②同一盘或同一轴钢丝抗拉强度允许波动范围为：

VD级钢丝不应超过60MPa。

③直径＜3.0mm钢丝应进行缠绕试验，在与钢丝直径相等的芯棒上缠绕4圈，

缠绕后的试样表面不得有裂纹和断裂。

④直径＞6.0mm钢丝应进行弯曲试验，钢丝沿直径等于2d的圆弧弯曲90°，

表面不得有裂纹。

⑤直径0.70～6.0mm钢丝应进行单向扭转试验，扭转次数应大于3次，扭转断口

应平齐。

⑥VD级钢丝可进行双向扭转试验。