不 锈 钢 弹 簧 钢 丝

Stainless Steel Wire

1. 优良的卷曲性

可以在各种卷簧机上作业, 保障弹簧形态的均一性,

适合高速作业, 可供应负荷重量大的卷装,提高弹簧生产效率

2. 丰富种类的钢种和强度

严格按JIS标准生产的

拥有符合各种弹簧形状以及用途的钢种种类和强度等级选择

3. 均一的力学性能以及稳定的线性

以高标准线性来减少调机时间以及便于自动卷曲

用以绕制各种精密弹簧、平衡杆、挂具等

●不锈钢线材表面状态特征

| 区分 | 表面 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 一般弹簧用 | S-CO | 表面有粉末状的润滑剂，可提高弹簧的稳定性，也可提高自动成型速度 |
|  | NI-CO | 表面有更好的润滑层，自动成型性能更优越，而且镀镍表面，热处理后也不会有颜色变化 |
|  | SNI-CO | 适用于旋绕比较小的弹簧，不仅适用于自动成型机，也可使用特殊成型机 |
|  | BR | 材料表面无润滑剂，成型性差，但外观漂亮，多用于注重外观的场合 |
|  | NI-BR | 表面既有光泽，又有良好的成型性能，最适合于高精密弹簧 |
|  | NI-SBR | 表面少许光泽，粉末控制在最少范围内，成型性控制在镀镍于镀镍光亮之间 |
| 电池弹簧用 | BAT | 通过特殊镀镍处理，保证优良的焊接性能，最适合用于电池弹簧 |
| 真直线 | BR | 通过特殊处理，优良的真直性能和均匀性、耐疲劳性等缺点，特别适用于要求真直性的医疗针灸针、长腿扭簧以及要求真直性的产品上 |

- 不锈钢线材化学成份

| 牌号 |  | 化学成份 Chemical Composition% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
| 奥氏体 Austenite | 201cu | ≤0.08 | ≤1.00 | 7.5-10 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 14-17 | - | 1.5-3.0 | - |
|  | 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16-18 | - | - | - |
|  | 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10 | 17-19 | - | - | - |
|  | 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.0-10 | 17-19 | 0.6 | - | - |
|  | 303cu | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.0-10 | 17-19 | - | 1.5-3.5 | - |
|  | 304 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304ES | ≤0.06 | ≤1.00 | 2.4-3.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16-18 | - | 2.0-3.0 | - |
|  | 304H | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 8.0-11 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304HC | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-11 | 17-19 | - | 1.0-3.0 | - |
|  | 304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9-13 | 18-20 | - | - | - |
|  | 304N1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.045 | ≤0.03 | 7-10.5 | 18-20 | - | - | 0.1-0.25 |
|  | 304J3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-10.5 | 17-19 | - | 1.0-3.0 | - |
|  | 305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.5-13 | 17-19 | - | - | - |
|  | 305J1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-13.5 | 16.5-19 | - | - | - |
|  | 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12-15 | 22-24 | - | - | - |
|  | 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | - | - | - |
|  | 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 316F | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≥0.01 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | - | - |
|  | 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-15 | 18-20 | 3.0-4.0 | - | - |
|  | 317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 11-15 | 18-20 | 3.0-4.0 | - | - |
|  | 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 | 17-19 | - | - | ≥Ti5*C% |
|  | 347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13 | 17-19 | - | - | ≥Nb10*C% |
|  | 384 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17-19 | 15-17 | - | - | - |
|  | 130M | ≤0.1 | ≤1.00 | 9.0-10 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5.0-6.0 | 17-18.5 | - | - | 0.25-0.35 |
|  | XM7 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | - | 3.0-4.0 | - |
| 铁素体 Ferrite | 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 16-18 | - | - | - |
|  | 430F | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.01 | ≤0.6 | 16-18 | - | - | - |
|  | 434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | - | 16-18 | 0.7-1.25 | - | - |
| 马氏体 Martensite | 403 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 11.5-13 | - | - | - |
|  | 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.6 | 11.5-13 | - | - | - |
|  | 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥0.15 | ≤0.6 | 12-14 | 0.6 |  |  |
|  | 431 | ≤0.2 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 1.2-2.5 | 15-17 | - | - | - |
| 析出硬化 | 631J1 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 7.0-8.5 | 16-18 | - | - | Al0.7-1.5 |

- 不锈钢线材生产工艺

Stainless Stell Wire Producing Processes

- 国内外常用不锈钢牌号对照表

Cross reference of main stainless stell grades at home and abroad

| NO. | 中国 CHINA GB | 法国 FRANCE NF | 德国 GERMANY DIN W-Nr |  | 日本 JAPAN JIS | 英国 UK BS | 美国 USA AISI UNS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1Cr17Mn6Ni5N | - | - | - | SUS 201 | - | 201 | S20100 |
| 2 | 1Cr18Mn8Ni5N | - | - | - | SUS 202 | 284S16 | 202 | S20200 |
| 3 | 1Cr17Ni7 | Z12CN17.07 Z12CN18.07 | X12CrNi17 7 | 1.4310 | SUS 301 | 301S21 | 301 | S30100 |
| 4 | 1Cr18Ni9 | Z10CN18.09 | X12CrNi18 8 | 1.4300 | SUS 302 | 302S25 | 302 | S30200 |
| 5 | Y1Cr18Ni9 | Z10CNF18.09 | X10CrNiS18 9 | 1.4305 | SUS 303 | 303S21 | 303 | S30300 |
| 6 | Y1Cr18Ni9Se | - | - | - | SUS 303Se | 303S41 | 303Se | S30323 |
| 7 | 0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9) | Z6CN18.09 | X5CrNi18 10 | 1.4301 | SUS 304 | 304S15 | 304 304H | S30400 |
| 8 | 00Cr19Ni11 (00Cr18Ni10) | Z2CN18.10 Z2CN18.09 | X2CrNi19 11 | 1.4306 | SUS 304L | 304S12 | 304L | S30403 |
| 9 | 0Cr19Ni9N | - | - | - | SUS 304N1 | - | 304N | S30451 |
| 10 | 0Cr19Ni10NbN | - | - | - | SUS 304N2 | - | XM21 | S30452 |
| 11 | 00Cr18Ni10N | Z2CN18.10Az | X2CniN18 10 | 1.4311 | SUS 304LN | 304S62 | 304LN | S30453 |
| 12 | 1Cr18Ni12 (1Cr18Ni12Ti) | Z8CN18.12 | X5CrNi18 12 | 1.4303 | SUS 305 | 305S19 | 305 | S30500 |
| 13 | 0Cr23Ni13 | Z15CN24.13 | X7CrNi23 14 | 1.4833 | SUS 309S | - | 309S | S30908 |
| 14 | 0Cr25Ni20 1Cr25Ni20Si2 | Z12CN25.20 | X12CrNi25 21 | 1.4845 | SUS 310S | 304S24 | 310S | S31008 |
| 15 | 0Cr17Ni12Mo2 0Cr18Ni12Mo2Ti | Z6CND17.11 Z6CND17.12 | X5CrNiMo1712 2 X5CrNiMo1713 3 | 1.4401 1.4436 | SUS 316 | 316S16 316S31 | 316 | S31600 |
| 16 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Z6CNDT17.12 | X6CrNiMoTi17 12 2 | 1.4571 | - | 320S31 320S17 | 316Ti | S31635 |
| 17 | 00Cr17Ni14Mo2 | Z2CND17.13 | X2CrNiMo18 14 3 | 1.4435 | SUS 316L | 316S11 316S12 | 316L | S31603 |
| 18 | 0Cr17Ni12Mo2N | - | - | - | SUS 316N | - | 316N | S31651 |
| 19 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND17.12Az Z2CND17.13Az | X2CrNiMoN17 12 2 X2CrNiMoN17 13 3 | 1.4406 1.4429 | SUS 316LN | 316S61 | 316LN | S31653 |
| 20 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | - | - | - | SUS 316J1 | - | 316C | - |
| 21 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | - | - | - | SUS 316J1L | - | - | - |
| 22 | 0Cr19Ni13Mo3 0Cr18Ni12Mo2Ti | - | X5CrNiMo17 13 | 1.4449 | SUS 317 | 317S16 | 317 | S31700 |
| 23 | 00Cr19Ni13Mo3 00Cr17Ni14Mo3 | Z2CND19.15 | X2CrNiMo1816 4 | 1.4438 | SUS 317L | 317S12 | 317L | S31703 |
| 24 | 0Cr18Ni16Mo5 | - | - | - | SUS 317J1 | - | - | - |
| 25 | 1Cr18Ni9Ti | Z6CNT18.12 | X12CrNiTi18 9 | 1.4878 | SUS 321 | 321S20 | 321 | S32100 |
| 26 | 0Cr18Ni11Ti 0Cr18Ni9Ti | Z6CNT18.10 | X6CrNiNb18 10 | 1.4541 | SUS 321 | 321S12 321S31 | 321 | S32100 |
| 27 | 0Cr18Ni11Nb | Z6CNNb18.10 | X6CrNiNb18 10 | 1.4550 | SUS 347 | 347S17 347S31 | 347 | S34700 |
| 28 | 0Cr18Ni9Cu3 | Z6CNU18.10 | X3CrNiCu18 9 | 1.4567 | SUS XM7 | - | XM7 | - |

| NO. | 中国 CHINA GB | 法国 FRANCE NF | 德国 GERMANY DIN W-Nr |  | 日本 JAPAN JIS | 英国 UK BS | 美国 USA AISI UNS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0Cr18Ni13Si4 | - | - | - | SUS XM15J1 | - | (ASTM) XM15 | S38100 |
| 30 | 0Cr26Ni5Mo2 | - | X8CrNiMo27 5 | 1.4460 | SUS 329J1 | - | 329 | S32900 |
| 31 | 1Cr18Ni11Si4AlTi | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 0Cr13Al | Z6CA13 | X6CrAl13 | 1.4002 | SU 405 | 405S17 | 405 | S40500 |
| 34 | 00Cr12 | - | - | - | SUS 410L | - | - | - |
| 35 | 1Cr17 | Z8C17 | X6Cr17 | 1.4016 | SUS 430 | 430S15 | 430 | S43000 |
| 36 | Ycr17 | Z10CF17 | X12CrMoS17 | 1.4104 | SUS 430F | - | 430F | S43020 |
| 37 | 1Cr17Mo | Z8CD17.01 | X6CrMo17 | 1.4113 | SUS 434 | 434S17 | 434 | S43400 |
| 38 | 00Cr30Mo2 | - | - | - | SUS 447J1 | - | - | - |
| 39 | 00Cr27Mo | Z01CD26.01 | X1CrMo26 1 | 1.4131 | SUS XM27 | - | (ASTM) XM27 | S44625 |
| 40 | 1Cr12 | Z6C13 | X6Cr13 | 1.4000 | SUS 403 | 403S17 | 403 | S40300 |
| 41 | 1Cr13 | Z12C13 | X10Cr13 | 1.4006 | SUS 410 | 410S21 | 410 | S41000 |
| 42 | 1Cr13Mo | - | X15Cr13 | 1.4024 | SUS 410J1 | 420S29 | - | - |
| 43 | Y1Cr13 | Z12CF13 | X12CrS13 | 1.4005 | SUS 416 | 416S21 | 416 | S41600 |
| 44 | 2Cr13 | Z20C13 | X20Cr13 | 1.4021 | SUS 420J1 | 420S37 | 420 | S42000 |
| 45 | 3Cr13 | Z30C13 | X30Cr13 | 1.4028 | SUS 420J2 | 420S45 | - | - |
| 46 | 3Cr13Mo | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Y3Cr13 | Z30CF13 | - | - | SUS 420F | - | 420F | S42020 |
| 48 | 1Cr17Ni2 | Z15CN16.02 | X20CrNi17 2 | 1.4057 | SUS 431 | 431S29 | 431 | S43100 |
| 49 | 7Cr17 | - | - | - | SUS 440A | - | 440A | S44002 |
| 50 | 8Cr17 | - | - | - | SUS 440B | - | 440B | S44003 |
| 51 | 11Cr17 9Cr18 | - | - | - | SUS 440C | - | 440C | S44004 |
| 52 | Y11Cr17 | - | - | - | SUS 440F | - | 440F | S44020 |
| 53 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | Z6CNU17.04 | X5CrNiCuNb17 14 | 1.4542 | SUS 630 | - | 630 | S17400 |
| 54 | 0Cr17Ni7Al | Z8CNA17.07 | X7CrNiAl17 7 | 1.4568 | SUS 631 | - | 631 | S17700 |
| 55 | 0Cr15Ni7Mo2Al | Z8CNDA17.07 | X7CrNiMoAl15 7 | 1.4532 | SUS 632 | - | 632 | S15700 |
| 56 | - | Z40C14 | X38Cr13 | 1.4031 | SUS 420J2 | - | - | - |
| 57 | - | Z38C13M | X46Cr13 | 1.4034 | - | 420S45 | - | - |
| 58 | - | Z100CD17 | X105CrMo17 | 1.4125 | SUS 440C | - | 440C | S44004 |
| 59 | - | Z5CN13.4 | X5CrNi134 | 1.4313 | - | 425C11 | - | - |
| 60 | - | Z2CND17.12 | X2CrNiMo17 13 2 | 1.4404 | SUS 316L | 316S11 | 316L | - |
| 61 | - | Z8CT17 | X6CrTi17 | 1.4510 | SUS 430LX | - | 430Ti | - |
| 62 | - | Z8CNb17 | X8CrNb17 | 1.4511 | - | - | - | - |
| 63 | - | - | X5CrNiNb18 10 | 1.4540 | - | 347S17 347S18 | 348 | - |
| 64 | - | - | X10CrNiMoTi18 12 | 1.4573 | - | 320S33 | 316Ti | - |
| 65 | - | Z6CNDNb17.12 | X6CrNiMoNb17 12 2 | 1.4580 | - | 318S17 | 316Cb |  |

- 不锈钢弹簧钢线机械性能

Mechanical Properties of Spring Wire                                             (JIS  G  4314)

| 类别 Type 线径 （mm） Dia | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A类/Series A | B类/Series B | C类/Series C | D类/Series D |
|  | SUS302-WPA SUS304-WPA SUS304N1-WPA SUS316-WPA | SUS302-WPB SUS304-WPB SUS304-WPB(2) SUS304N1-WPB | SUS631J1-WPC(2) | SUS304-WPDS |
| 0.08 0.09 | 1650-1900 | 2150-2400 | - | - |
| 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 |  |  | 1950-2200 |  |
| 0.23 0.26 | 1600-1850 | 2050-2300 | 1930-2180 |  |
| 0.29 0.32 0.35 0.40 |  |  |  | 1700-2000 |
| 0.45 0.50 0.55 0.60 |  | 1950-2200 | 1850-2100 | 1650-1950 |
| 0.65 0.70 | 1530-1780 | 1850-2100 | 1800-2050 | 1550-1850 |
| 0.80 0.90 |  |  |  | 1550-1800 |
| 1.00 |  |  |  | 1500-1750 |
| 1.20 | 1450-1700 | 1750-2000 | 1700-1950 | 1470-1720 |
| 1.40 |  |  |  | 1420-1670 |
| 1.60 | 1400-1650 | 1650-1900 | 1600-1850 | 1370-1620 |
| 1.80 2.00 |  |  |  | - |
| 2.30 2.60 | 1320-1570 | 1550-1800 | 1500-1750 |  |
| 2.90 3.20 3.50 4.00 | 1230-1480 | 1450-1700 | 1400-1650 |  |
| 4.50 5.00 5.50 6.00 | 1100-1350 | 1350-1600 | 1300-1550 |  |
| 6.50 7.00 8.00 | 1000-1250 | 1270-1520 | - |  |
| 9.00 | - | 1130-1380 |  |  |
| 10.0 |  | 980-1230 |  |  |
| 12.0 |  | 880-1130 |  |  |

＊处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

●不锈钢线公差及椭圆度标准

Diameter Tolerance & Oval Stainless Steel Wire

(JIS  G  4309)

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm) | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.020-0.040 | ±0.002 | ≤0.002 |
| 0.040-0.070 | ±0.003 | ≤0.003 |
| 0.070-0.100 | ±0.004 | ≤0.004 |
| 0.100-0.180 | ±0.005 | ≤0.005 |
| 0.180-0.320 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.320-0.700 | ±0.010 | ≤0.010 |
| 0.700-1.000 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 1.000-1.600 | ±0.02 | ≤0.02 |
| 1.600-2.800 | ±0.03 | ≤0.03 |
| 2.800-5.000 | ±0.04 | ≤0.04 |
| 5.000-9.000 | ±0.05 | ≤0.05 |
| 9.000-12.000 | ±0.06 | ≤0.06 |
| 12.000-14.000 | ±0.07 | ≤0.07 |

●不锈钢线重量长度转换表

Weight and Length conversion Table

种类     密度     适用材质                                种类     密度     适用材质

A       7.93     302/304、304L、321、631J1/631             C      7.70     430、434

B       7.98     316、316L、347、310S、309S                D      7.75     410、420

| 线径 | 种类A 重量 长度 W.T.g/m | 种类B 重量 长度 W.T.g/m | 种类C 重量 长度 W.T.g/m | 种类D 重量 长度 W.T.g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.030 | 0.00561 | 0.00564 | 0.00544 | 0.00548 |
| 0.040 | 0.00997 | 0.0100 | 0.00968 | 0.00974 |
| 0.050 | 0.0156 | 0.0157 | 0.0151 | 0.0152 |
| 0.060 | 0.0224 | 0.0226 | 0.0218 | 0.0219 |
| 0.070 | 0.0305 | 0.0307 | 0.0296 | 0.0298 |
| 0.080 | 0.0399 | 0.0401 | 0.0387 | 0.0390 |
| 0.090 | 0.0504 | 0.0508 | 0.0490 | 0.0493 |
| 0.10 | 0.0623 | 0.0627 | 0.0605 | 0.0609 |
| 0.12 | 0.0897 | 0.903 | 0.0871 | 0.0877 |
| 0.14 | 0.122 | 0.123 | 0.119 | 0.119 |
| 0.16 | 0.159 | 0.160 | 0.155 | 0.156 |
| 0.18 | 0.202 | 0.203 | 0.196 | 0.197 |
| 0.20 | 0.249 | 0.251 | 0.242 | 0.243 |
| 0.23 | 0.329 | 0.332 | 0.320 | 0.322 |
| 0.26 | 0.421 | 0.424 | 0.409 | 0.411 |
| 0.29 | 0.524 | 0.527 | 0.509 | 0.512 |
| 0.32 | 0.638 | 0.642 | 0.619 | 0.623 |
| 0.35 | 0.763 | 0.768 | 0.741 | 0.746 |
| 0.40 | 0.997 | 1.00 | 0.968 | 0.974 |
| 0.45 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | 1.23 |
| 0.50 | 1.56 | 1.57 | 1.51 | 1.52 |
| 0.55 | 1.88 | 1.90 | 1.83 | 1.84 |
| 0.60 | 2.24 | 2.26 | 2.18 | 2.19 |
| 0.65 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.57 |
| 0.70 | 3.05 | 3.07 | 2.96 | 2.98 |
| 0.80 | 3.99 | 4.01 | 3.87 | 3.90 |

| 线径 | 种类A 重量 长度 W.T.g/m | 种类B 重量 长度 W.T.g/m | 种类C 重量 长度 W.T.g/m | 种类D 重量 长度 W.T.g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90 | 5.04 | 5.08 | 4.90 | 4.93 |
| 1.00 | 6.23 | 6.27 | 6.05 | 6.09 |
| 1.20 | 8.97 | 9.03 | 8.71 | 8.77 |
| 1.40 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 11.9 |
| 1.60 | 15.9 | 16 | 15.6 | 15.6 |
| 1.80 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | 19.7 |
| 2.00 | 24.9 | 25.1 | 24.2 | 24.3 |
| 2.30 | 32.9 | 33.2 | 32 | 32.2 |
| 2.60 | 42.1 | 42.4 | 40.9 | 41.1 |
| 2.90 | 52.4 | 52.7 | 50.9 | 51.2 |
| 3.20 | 63.8 | 64.2 | 61.9 | 62.3 |
| 3.50 | 76.3 | 76.8 | 74.1 | 74.6 |
| 4.00 | 99.7 | 100 | 96.8 | 97.4 |
| 4.50 | 126 | 127 | 122 | 123 |
| 5.00 | 156 | 157 | 151 | 152 |
| 5.50 | 188 | 190 | 183 | 184 |
| 6.00 | 224 | 226 | 218 | 219 |
| 6.50 | 263 | 265 | 256 | 257 |
| 7.00 | 305 | 307 | 296 | 298 |
| 8.00 | 399 | 401 | 387 | 389 |
| 9.00 | 504 | 508 | 490 | 493 |
| 10.0 | 623 | 627 | 605 | 609 |
| 11.0 | 754 | 758 | 732 | 737 |
| 12.0 | 897 | 903 | 871 | 877 |
| 13.0 | 1053 | 1059 | 1022 | 1029 |
| 14.0 | 1221 | 1228 | 1185 | 1193 |

●不锈钢线抗拉强度和硬度换算表

| 布氏硬度（HB） 10㎜球，3000kgf 压力 |  |  |  | 洛氏硬度（HR） |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维氏硬度（HV） | 标准球 | Hultgren ball | 钨钢球 | A级 60kgf | B级 100kgf | C级 150kgf | D级 100kgf | 肖氏硬度（HS） | 奥氏体 N/m㎡ | 铬钢 N/m㎡ |
| 600 | - | 500 | 564 | 78.6 | - | 55.2 | 67.0 | 74 | 2400 | - |
| 590 | - | 542 | 554 | 78.4 | - | 54.7 | 66.7 |  |  |  |
| 580 | - | 535 | 545 | 78 | - | 54.1 | 66.2 | 72 | 2314 | - |
| 570 | - | 527 | 535 | 77.8 | - | 53.6 | 65.8 |  |  |  |
| 560 | - | 519 | 525 | 77.4 | - | 53.0 | 65.4 | 71 | 2226 | - |
| 550 | 505 | 512 | 517 | 77.0 | - | 52.3 | 64.8 |  |  |  |
| 540 | 496 | 503 | 507 | 76.7 | - | 51.7 | 64.4 | 69 | 2138 | - |
| 530 | 488 | 495 | 497 | 76.4 | - | 51.1 | 63.9 |  |  |  |
| 520 | 480 | 487 | 488 | 76.1 | - | 50.5 | 63.5 | 67 | 2050 | - |
| 510 | 473 | 479 | 479 | 75.7 | - | 49.8 | 62.9 |  |  |  |
| 500 | 465 | 471 | 471 | 75.3 | - | 49.1 | 62.2 | 66 | 1961 | - |
| 490 | 456 | 460 | 460 | 74.9 | - | 48.4 | 61.6 |  |  |  |
| 480 | 448 | 452 | 452 | 74.5 | - | 47.7 | 61.3 | 64 | 1854 | - |
| 470 | 441 | 442 | 442 | 74.1 | - | 46.9 | 60.7 |  |  |  |
| 460 | 433 | 433 | 433 | 73.6 | - | 46.1 | 60.1 | 62 | 1746 | - |
| 450 | 425 | 425 | 425 | 73.3 | - | 45.3 | 59.4 |  |  |  |
| 440 | 415 | 415 | 415 | 72.8 | - | 44.5 | 58.8 | 59 | 1638 | - |
| 430 | 405 | 405 | 405 | 72.3 | - | 43.6 | 58.2 |  |  |  |
| 420 | 397 | 397 | 397 | 71.8 | - | 42.7 | 57.5 | 57 | 1530 | - |
| 410 | 388 | 388 | 388 | 71.4 | - | 41.8 | 56.8 |  |  |  |
| 400 | 379 | 379 | 379 | 70.8 | - | 40.8 | 56.0 | 55 | 1422 | 1314 |
| 390 | 369 | 369 | 369 | 70.3 | - | 39.8 | 55.2 |  |  |  |
| 380 | 360 | 360 | 360 | 69.8 | 110.0 | 38.8 | 54.4 | 52 | 1334 | 1245 |
| 370 | 350 | 350 | 350 | 69.2 |  | 37.7 | 53.6 |  |  |  |
| 360 | 341 | 341 | 341 | 68.7 | 109.0 | 36.6 | 52.8 | 50 | 1245 | 1177 |
| 350 | 331 | 331 | 331 | 68.1 |  | 35.5 | 51.9 |  |  |  |
| 340 | 322 | 322 | 322 | 67.6 | 108.0 | 34.4 | 51.1 | 47 | 1157 | 1108 |
| 330 | 313 | 313 | 313 | 67.0 |  | 33.3 | 50.2 |  |  |  |
| 320 | 303 | 303 | 303 | 66.4 | 107.0 | 32.2 | 49.4 | 45 | 1069 | 1040 |
| 310 | 294 | 294 | 294 | 65.8 |  | 31.0 | 48.4 |  |  |  |
| 300 | 284 | 284 | 284 | 65.2 | 105.5 | 29.8 | 47.5 | 42 | 981 | - |
| 295 | 280 | 280 | 280 | 64.8 |  | 29.2 | 47.1 |  |  |  |
| 290 | 275 | 275 | 275 | 64.5 | 104.5 | 28.5 | 46.5 | 41 | 951 | 941 |
| 285 | 270 | 270 | 270 | 64.2 |  | 27.8 | 46.0 |  |  |  |
| 280 | 265 | 265 | 265 | 63.8 | 103.5 | 27.1 | 45.3 | 40 | 922 | - |
| 275 | 261 | 261 | 261 | 63.5 |  | 26.4 | 44.9 |  |  |  |
| 270 | 256 | 256 | 256 | 63.1 | 102.0 | 25.6 | 44.3 | 38 | 892 | 863 |
| 265 | 252 | 252 | 252 | 62.7 |  | 24.8 | 43.7 |  |  |  |
| 260 | 247 | 247 | 247 | 62.4 | 101.0 | 24.0 | 43.1 | 37 | 863 | - |
| 255 | 243 | 243 | 243 | 62.0 |  | 23.1 | 42.2 |  |  |  |
| 250 | 238 | 238 | 238 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 36 | 834 | 794 |
| 245 | 233 | 233 | 233 | 61.2 |  | 21.3 | 41.1 |  |  |  |
| 240 | 228 | 228 | 228 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 34 | 785 | 765 |
| 230 | 219 | 219 | 219 | - | 96.7 | 18.0 | - | 33 |  |  |
| 220 | 209 | 209 | 209 | - | 95.0 | 15.7 | - | 32 | 735 | 696 |
| 210 | 200 | 200 | 200 | - | 93.4 | 13.4 | - | 30 |  |  |
| 200 | 190 | 190 | 190 | - | 91.5 | 11.0 | - | 29 | 667 | 637 |
| 190 | 181 | 181 | 181 | - | 89.5 | 8.5 | - | 28 |  |  |
| 180 | 171 | 171 | 171 | - | 87.1 | 6.0 | - | 26 | 608 | 579 |
| 170 | 162 | 162 | 162 | - | 85.0 | 3.0 | - | 25 |  |  |
| 160 | 152 | 152 | 152 | - | 81.7 | 0.0 | - | 24 | 549 | 520 |
| 150 | 143 | 143 | 143 | - | 78.7 | - | - | 22 | 490 | 490 |

琴 钢 丝

Piano(Music) Wire

●琴钢丝是指高级弹簧用钢丝

在日本、中国、韩国以及其他东南亚地区把高级弹簧用钢丝称为琴钢丝

在欧洲、美国把高级钢丝叫做乐器弹簧钢丝或乐器钢丝

产品特性：

○ 品质特性

●  材料内部组织结构的均匀和稳定性，大大减少质量偏差和提高了疲劳寿命

●  均匀的线材直线性大幅度提高弹簧的卷曲效率

●  优良的表面即能保证产品的质量又能实现环境的清洁

○ 拉丝特性

●  保有100%下取式拉丝机，提高了线材的平整度与稳定性，确保弹簧的品质。

●  提高线材抗疲劳性能大大增加。

●  包装方式的多样性也能满足不同客户或设备的要求。

○ 防锈油特性

●  防锈性。

●  润滑性。

●  脱油性

●  脱脂性

●  高燃点性

- 琴（碳）钢丝生产流程

- 化学成份                                                (单位：wt %)

| 标准 化学元素 | ASTM A228 | JIS G 3522 SWP-A/B | DIN 17223 Pt1 |  | BS 5216 Type M | EN 10270-1 Type DM/DH | KS D 3556 PW-1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.7-6.0mm | 6.0-13mm |  |  |  |
| Carbon(C) | 0.70-1.00 | 0.60-0.95 | 0.70-1.00 | 0.50-1.00 | 0.70-1.00 | 0.45-1.00 | 0.60-0.95 |
| Manganese(Mn) | 0.20-0.60 | 0.30-0.90 | 0.30-1.50 | 0.30-1.50 | 0.25-0.75 | 0.50-1.20 | 0.30-0.90 |
| Phosphorus(P) | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.020 | ≤0.025 |
| Sulfur(S) | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 |
| Silicon(Si) | 0.10-0.30 | 0.12-0.32 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10-0.30 | 0.12-0.30 |
| Copper(Cu) | - | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | - | ≤0.12 | ≤0.20 |

- 扭转

|  | 线径 Dia.(mm) | 标准 Standard（次） |
| --- | --- | --- |
| 扭转次数 | 0.70-2.00 | ≥25 |
|  | 2.01-3.50 | ≥20 |
|  | 3.51-6.00 | ≥15 |
| 试验形态 | 垂直纵轴试样 |  |
| 检查标准 | 没有严重的裂缝，表面缺陷和部分扭转 |  |

﹡适用于SWP-A以及SWP-B

- 线径公差与椭圆度

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | ±0.004 | ≤0.004 |
| 0.20-0.50 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.51-1.00 | ±0.010 | ≤0.010 |
| 1.01-2.00 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 2.01-3.20 | ±0.020 | ≤0.020 |
| 3.21-5.50 | ±0.030 | ≤0.030 |
| 5.51-8.50 | ±0.040 | ≤0.040 |
| 8.51-10.0 | ±0.050 | ≤0.050 |

- 琴钢线机械性能                                       (JIS  G  3522)

| 线径 Dia.(mm) | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |
| --- | --- | --- |
|  | SWP-A | SWP-B |
| 0.20 | 2600-2840 | 2840-3140 |
| 0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 |
| 0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 |
| 0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 |
| 0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 |
| 0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 |
| 0.40 | 2350-2600 | 2600-2840 |
| 0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 |
| 0.50 | 2300-2550 | 2550-2790 |
| 0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 |
| 0.60 | 2210-2450 | 2450-2700 |
| 0.65 | 2210-2450 | 2450-2700 |
| 0.70 | 2160-2400 | 2400-2650 |
| 0.80 | 2110-2350 | 2350-2600 |
| 0.90 | 2110-2350 | 2300-2500 |
| 1.00 | 2060-2260 | 2260-2450 |
| 1.20 | 2010-2300 | 2210-2400 |
| 1.40 | 1960-2160 | 2160-2350 |
| 1.60 | 1910-2110 | 2110-2300 |
| 1.80 | 1860-2060 | 2060-2260 |
| 2.00 | 1810-2010 | 2010-2210 |
| 2.30 | 1770-1960 | 1960-2160 |
| 2.60 | 1770-1960 | 1960-2160 |
| 2.90 | 1720-1910 | 1910-2110 |
| 3.20 | 1670-1860 | 1860-2060 |
| 3.50 | 1670-1810 | 1810-1960 |
| 4.00 | 1670-1810 | 1810-1960 |
| 4.50 | 1620-1770 | 1770-1910 |
| 5.00 | 1620-1770 | 1770-1910 |
| 5.50 | 1570-1710 | 1710-1860 |
| 6.00 | 1520-1670 | 1670-1810 |
| 6.50 | 1520-1670 | 1670-1810 |
| 7.00 | 1470-1620 | 1620-1770 |
| 8.00 | 1470-1620 | - |
| 9.00 | 1420-1570 | - |
| 10.00 | 1420-1570 | - |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

碳 钢 丝

Hard Drawn Steel Wire

●碳钢丝是指普通弹簧用冷拉钢丝

碳素弹簧钢是弹簧钢中用途广泛，用量最大的钢类。钢中含 0.60% ～ 0.90% 的碳和 0.3% ～ 1.20% 的锰，不再添加其它合金元素，使用成本相对较低。碳素弹簧钢丝经适当的加工或热处理，可以获得很高的抗拉强度，足够的韧性和良好的疲劳寿命。但碳素钢丝的淬透性低，抗松弛性能和耐蚀性能差，适用于制造截面较小，工作温度较低 ( ＜120℃) 的弹簧。

- 化学成份                                                (单位：wt %)

| 标准 化学元素 | ASTM A227 ClassⅠ Ⅱ | JIS G 3521 SWP-A/B/C | DIN 17223 Pt1 |  | BS 5216 Type NS/HS | EN 10270-1 Type SL/SM/SH | KS D 3510 SW-A/B/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.7-6.0mm | 6.0-13mm |  |  |  |
| Carbon(C) | 0.45-0.85 | 0.24-0.86 | 0.40-0.85 | 0.55-0.85 | 0.40-0.85 | 0.35-1.00 | 0.24-0.86 |
| Manganese(Mn) | 0.30-1.30 | 0.30-0.90 | 0.30-1.00 | 0.30-1.00 | 0.30-1.00 | 0.50-1.20 | 0.30-0.90 |
| Phosphorus(P) | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| Sulfur(S) | ≤0.050 | ≤0.035 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| Silicon(Si) | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.35 | 0.10-0.30 | 0.15-0.35 |
| Copper(Cu) | - | - | - | - | - | ≤0.20 | - |

- 扭转

|  | 线径 Dia.(mm) | 标准 Standard（次） |
| --- | --- | --- |
| 扭转次数 | 0.70-2.00 | ≥20 |
|  | 2.01-3.50 | ≥15 |
|  | 3.51-6.00 | ≥10 |
| 试验形态 | 垂直纵轴试样 |  |
| 检查标准 | 没有严重的裂缝，表面缺陷和部分扭转 |  |

- 线径公差与椭圆度

| 线径 Dia.(mm) | 公差 Dia.Tolerance(mm | 椭圆度 Oval Tolerance |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | ±0.008 | ≤0.008 |
| 0.20-0.50 | ±0.015 | ≤0.015 |
| 0.51-1.00 | ±0.020 | ≤0.020 |
| 1.01-2.00 | ±0.030 | ≤0.030 |
| 2.01-3.20 | ±0.040 | ≤0.040 |
| 3.21-5.50 | ±0.050 | ≤0.050 |
| 5.51-8.50 | ±0.060 | ≤0.060 |
| 8.51-10.0 | ±0.070 | ≤0.070 |

- 碳钢线机械性能                                       (JIS  G  3521)

| 线径 Dia.(mm) | 抗拉强度（N/m㎡） Tensile strength |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SW-A | SW-B | SW-C |
| 0.20 | 1910-2210 | 2210-2500 | 2500-2790 |
| 0.23 | 1860-2160 | 2160-2450 | 2450-2750 |
| 0.26 | 1810-2110 | 2110-2400 | 2400-2700 |
| 0.29 | 1770-2060 | 2060-2350 | 2350-2650 |
| 0.32 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 |
| 0.35 | 1720-2010 | 2010-2300 | 2300-2600 |
| 0.40 | 1670-1960 | 1960-2260 | 2260-2550 |
| 0.45 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 |
| 0.50 | 1620-1910 | 1910-2210 | 2210-2500 |
| 0.55 | 1570-1860 | 1860-2160 | 2160-2450 |
| 0.60 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 |
| 0.65 | 1570-1810 | 1810-2110 | 2110-2400 |
| 0.70 | 1520-1770 | 1770-2060 | 2060-2350 |
| 0.80 | 1520-1770 | 1770-2010 | 2010-2300 |
| 0.90 | 1520-1770 | 1720-1960 | 2010-2260 |
| 1.00 | 1470-1720 | 1670-1910 | 1960-2210 |
| 1.20 | 1420-1670 | 1620-1910 | 1910-2160 |
| 1.40 | 1370-1620 | 1620-1860 | 1860-2110 |
| 1.60 | 1320-1570 | 1570-1810 | 1810-2060 |
| 1.80 | 1270-1520 | 1520-1770 | 1770-2010 |
| 2.00 | 1270-1470 | 1470-1720 | 1720-1960 |
| 2.30 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2.60 | 1230-1420 | 1420-1670 | 1670-1910 |
| 2.90 | 1180-1370 | 1370-1620 | 1620-1860 |
| 3.20 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 |
| 3.50 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1810 |
| 4.00 | 1180-1370 | 1370-1570 | 1570-1770 |
| 4.50 | 1180-1370 | 1320-1520 | 1570-1770 |
| 5.00 | 1130-1320 | 1320-1520 | 1520-1720 |
| 5.50 | 1080-1270 | 1270-1470 | 1470-1670 |
| 6.00 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 6.50 | 1030-1230 | 1230-1420 | 1420-1620 |
| 7.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 8.00 | 980-1180 | 1180-1370 | 1370-1570 |
| 9.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 10.00 | 930-1130 | 1130-1320 | 1320-1520 |
| 11.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 12.00 | - | 1080-1270 | 1270-1470 |
| 13.00 | - | 1030-1230 | 1230-1420 |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

油 淬 火 合 金 弹 簧 钢 丝

Oil hardening alloy steel spring wire

●油淬火回火钢丝SWOSC

合金弹簧钢是在碳素钢的基础上,一般含0.45~0.70%的碳和一定量的Si，Mn，Cr，V，W及B等合金元素,来提高钢的力学性能、淬透性和其它性能，满足制造各种弹簧的要求。。合金元素的加入改善弹簧钢的抗松弛性能，提高钢的韧性，同时显著提高钢的淬透性和使用温度，适用于制造较大截面，较高温度下使用的弹簧。合金弹簧钢系列包括Si-Mn、Cr-Mn、Si-Cr、Cr-V和W-Cr-V钢，我国目前应用最广泛的是Si—Mn系列钢，其次是Cr—V系列钢。油淬火-回火钢丝先将钢丝生产到成品尺寸，然后再进行油淬火回火处理，以回火马氏体组织交货,组织均匀性是决定油淬火回火钢丝性能的重要指标。主要用于制造汽车发动机气门弹簧和其他承受极高疲劳应力的弹簧。

- 油淬火合金钢丝的分类、代号及直径范围                  GB/T 18983-2003

| 分类 |  | 静态 | 中疲劳 | 高疲劳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | 低强度 | FDC | TDC | VDC |
|  | 中强度 | FDCrV(A.B) FDSiMn | TDCrV(A.B) TDSiMn | VDCrV(A.B) |
|  | 高强度 | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi |
| 直径范围 |  | 0.50mm-17.00mm | 0.50mm-17.00mm | 0.50mm-10.00mm |
| 注1：静态级钢丝适用于一般用途弹簧，以FD表示。 注2：中疲劳级钢丝适用于气门弹簧、悬架弹簧等，以TD表示。 注3：高疲劳级钢丝适用于剧烈运动的场合，如阀门弹簧等，以VD表示。 |  |  |  |  |

●代号与钢的牌号的对应关系

| 牌号 钢丝代号 | 中国GB | 日本JIS | 美国AISI（SAE） | 德国DIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDC、TDC、VDC | 60 | SWRH62A | 1059 |  |
|  | 65Mn | SWRH67B | 1065 | C60 |
|  | 70 | SWRH72A | 1069 | CK67 |
| FDCrV-A、TDCrV-A、VDCrV-A | 50CrVA | SUP10 | 6150 | 50CrV4 |
| FDSiMn、TDSiMn | 60Si2Mn、60Si2MnA | SUP7 | 9260 | 60SiCr7 |
| FDCrSi、TDCrSi、VDCrSi | 55CrSi | SUP12 | 9254 | 55CrSi63 |
| FDCrV-B、TDCrV-B、VDCrV-B | 67CrV |  |  | VDCrV |

●化学成份                                                  (单位：wt %)

| 化学元素 代号 | C | Si | Mn | P最大 | S最大 | Cr | V | Cu最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDC TDC VDC | 0.60-0.75 | 0.10-0.35 | 0.50-1.20 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.020 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDCrV-A TDCrV-A VDCrV-A | 0.47-0.55 | 0.10-1.40 | 0.60-1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDCrV-B TDCrV-B VDCrV-B | 0.62-0.72 | 0.15-0.30 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |
| FDSiMn TDSiMn | 0.56-0.64 | 1.50-2.00 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.25 |
| FDCrSi TDCrSi VDCrSi | 0.50-0.60 | 1.20-1.60 | 0.50-0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50-0.80 | - | 0.20 |
|  |  |  |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.12 |

- 卷簧后的回火处理

卷簧后的回火处理目的是为了消除成型弹簧在冷卷加工时产生的残留应力，改善弹簧性能，因此卷簧后应立即进行去应力回火。其条件需要根据回火炉型号、用途及质量要求来选择适合的温度和设定相应的时间。

油淬火-回火合金弹簧钢丝消除应力热处理工艺

| 弹簧用途 | 热处理温度/℃ |  | 时 间 /min |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cr-V | Cr-Si | ≤1.25mm | ＞1.25～3.0mm | ＞3.0～9.5mm | ＞9.5mm |
| 一般载荷 | 240～260 | 260～290 | 15～20 | 20～25 | 25～30 | 30～45 |
| 重载荷 | 290～315 | 315～340 | 20～30 | 30～40 | 40～50 | 50～60 |
| 高温下使用 | 345～370 | 370～400 | 30～45 | 45～60 | 60～80 | 60～90 |

●静态级、中疲劳级钢丝力学性能                        GB/T 18983-2003

| 钢丝直径 mm | 抗 拉 强 度 /MPa |  |  | 断面收缩率 不小于% |  | 抗拉强度/MPa | 断面收缩率 不小于% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FDCrV-A TDCrV-A | FDCrV-B TDCrV-B | FDCrSi TDCrSi |  |  | FDSiMn TDSiMn |  |  |
|  |  |  |  | FD | TD |  | FD | TD |
| ＞1.00～1.30 | 1750～2010 | 1850～2100 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.30～1.40 | 1750～1990 | 1840～2070 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.40～1.60 | 1710～1950 | 1820～2030 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1850～2100 | 35 | 35 |
| ＞1.60～2.00 | 1710～1890 | 1790～1970 | 2000～2250 | 45 | 45 | 1820～2000 | 35 | 35 |
| ＞2.00～2.50 | 1670～1830 | 1750～1900 | 1970～2140 | 45 | 45 | 1800～1950 | 35 | 35 |
| ＞2.50～2.70 | 1660～1820 | 1720～1870 | 1950～2120 | 45 | 45 | 1780～1930 | 35 | 35 |
| ＞2.70～3.00 | 1630～1780 | 1700～1850 | 1930～2100 | 45 | 45 | 1760～1910 | 35 | 35 |
| ＞3.00～3.20 | 1610～1760 | 1680～1830 | 1910～2080 | 40 | 45 | 1740～1890 | 35 | 35 |
| ＞3.20～3.50 | 1600～1750 | 1660～1810 | 1900～2060 | 40 | 45 | 1720～1870 | 35 | 35 |
| ＞3.50～4.00 | 1560～1710 | 1620～1770 | 1870～2030 | 40 | 45 | 1710～1860 | 35 | 35 |
| ＞4.00～4.20 | 1540～1690 | 1610～1760 | 1860～2020 | 40 | 45 | 1700～1850 | 35 | 35 |
| ＞4.20～4.50 | 1520～1670 | 1590～1740 | 1850～2000 | 40 | 45 | 1690～1840 | 35 | 35 |
| ＞4.50～4.70 | 1510～1660 | 1580～1730 | 1840～1990 | 40 | 45 | 1680～1830 | 35 | 35 |
| ＞4.70～5.00 | 1500～1650 | 1560～1710 | 1830～1980 | 40 | 45 | 1670～1820 | 35 | 35 |
| ＞5.00～5.60 | 1460～1610 | 1540～1690 | 1800～1950 | 35 | 40 | 1660～1810 | 30 | 30 |
| ＞5.60～6.00 | 1440～1590 | 1520～1670 | 1780～1930 | 35 | 40 | 1650～1800 | 30 | 30 |
| ＞6.00～6.50 | 1420～1570 | 1510～1660 | 1760～1910 | 35 | 40 | 1640～1790 | 30 | 30 |
| ＞6.50～7.00 | 1400～1550 | 1500～1650 | 1740～1890 | 35 | 40 | 1630～1780 | 30 | 30 |
| ＞7.00～8.00 | 1380～1530 | 1480～1630 | 1710～1860 | 35 | 40 | 1620～1770 | 30 | 30 |
| ＞8.00～9.00 | 1370～1520 | 1470～1620 | 1700～1850 | 30 | 35 | 1610～1760 | 30 | 30 |
| ＞9.00～10.0 | 1350～1500 | 1450～1600 | 1660～1810 | 30 | 35 | 1600～1750 | 30 | 30 |
| ＞10.0～12.0 | 1320～1470 | 1430～1580 | 1660～1810 | 30 | - | 1580～1730 | 30 | 30 |
| ＞12.00～14.0 | 1300～1450 | 1420～1570 | 1620～1770 | 30 | - | 1560～1710 | 30 | 30 |
| ＞14.0～15.0 | 1290～1440 | 1410～1560 | 1620～1770 | - | - | 1550～1700 | - | - |
| ＞15.0～17.0 | 1270～1420 | 1400～1550 | 1580～1730 | - | - | 1540～1690 | - | - |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

说明：①直径＞1.0mm钢丝检验断面收缩率。

②同一盘或同一轴钢丝抗拉强度允许波动范围为：

FD级钢丝不应超过70MPa；

TD级钢丝不应超过60MPa。

③直径＜3.0mm钢丝应进行缠绕试验，在与钢丝直径相等的芯棒上缠绕4圈，缠绕后的试样表面不得有裂纹和断裂。

④直径＞6.0mm钢丝应进行弯曲试验，钢丝沿直径等于2d的圆弧弯曲90°，表面不得有裂纹。

⑤直径0.70～6.0mm钢丝应进行单向扭转试验，扭转次数应大于3次，扭转断口应平齐。

⑥TD级钢丝可进行双向扭转试验；

●高疲劳级钢丝力学性能                               GB/T 18983-2003

| 钢丝直径 mm | 抗 拉 强 度 /MPa |  |  | 断面收缩率 不小于% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VDCrV-A | VDCrV-B | VDCrSi |  |
| ＞1.00～1.30 | 1700～1900 | 1860～2010 | 2030～2230 | 45 |
| ＞1.30～1.40 | 1680～1860 | 1840～1990 | 2030～2230 | 45 |
| ＞1.40～1.60 | 1660～1860 | 1820～1970 | 2000～2180 | 45 |
| ＞1.60～2.00 | 1640～1800 | 1770～1920 | 1950～2110 | 45 |
| ＞2.00～2.50 | 1620～1770 | 1720～1860 | 1900～2060 | 45 |
| ＞2.50～2.70 | 1610～1760 | 1690～1840 | 1890～2040 | 45 |
| ＞2.70～3.00 | 1600～1750 | 1660～1810 | 1880～2030 | 45 |
| ＞3.00～3.20 | 1580～1730 | 1640～1790 | 1870～2020 | 45 |
| ＞3.20～3.50 | 1560～1710 | 1620～1770 | 1860～2010 | 45 |
| ＞3.50～4.00 | 1540～1690 | 1570～1720 | 1840～1990 | 45 |
| ＞4.20～4.50 | 1520～1670 | 1540～1690 | 1810～1960 | 45 |
| ＞4.70～5.00 | 1500～1650 | 1520～1670 | 1780～1930 | 45 |
| ＞5.00～5.60 | 1480～1630 | 1490～1640 | 1750～1900 | 40 |
| ＞5.60～6.00 | 1470～1620 | 1470～1620 | 1730～1890 | 40 |
| ＞6.00～6.50 | 1440～1590 | 1440～1590 | 1710～1860 | 40 |
| ＞6.50～7.00 | 1420～1570 | 1420～1570 | 1690～1840 | 40 |
| ＞7.00～8.00 | 1410～1560 | 1390～1540 | 1660～1810 | 40 |
| ＞8.00～9.00 | 1390～1540 | 1370～1520 | 1640～1790 | 35 |
| ＞9.00～10.0 | 1370～1520 | 1340～1490 | 1620～1770 | 35 |

- 处于中间尺寸的钢丝参考其相邻较大规格尺寸的T/S值

说明：①直径＞1.0mm钢丝检验断面收缩率。

②同一盘或同一轴钢丝抗拉强度允许波动范围为：

VD级钢丝不应超过60MPa。

③直径＜3.0mm钢丝应进行缠绕试验，在与钢丝直径相等的芯棒上缠绕4圈，

缠绕后的试样表面不得有裂纹和断裂。

④直径＞6.0mm钢丝应进行弯曲试验，钢丝沿直径等于2d的圆弧弯曲90°，

表面不得有裂纹。

⑤直径0.70～6.0mm钢丝应进行单向扭转试验，扭转次数应大于3次，扭转断口

应平齐。

⑥VD级钢丝可进行双向扭转试验。